Лист 1

| Наименование | Наименование организации |
| --- | --- |
| Переход 2-32х25-32-12Х18Н10Т | Маршрутно-операционная карта |
| Нормативный документ | Разработал | Подпись, дата |
| ГОСТ 22806-83 |  |  |
|  | Проверил | Подпись, дата |
| Переход 2-32х25-32/ Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | Наименование и содержание операции |
| Операция | Установа | Переход |  |
| 000 |  |  | Отрезная : Обработать деталь по чертежу |
|  | А | 1 | Установить и закрепить заготовку (труба) |
|  |  | 2 | Нарезать заготовку с припуском на обработку и зажим |
| 010 |  |  | Контроль ОТК : Проверить заготовку на наличие неисправимых дефектов |
|  | Б | 1 | Ультразвуковой контроль - не менее 50% объема контролируемой поковки. Площадь контроля распределяется равномерно по всей контролируемой поверхности заготовки. |
|  |  | 2 | Визуально-измерительный контроль – Осмотр 100% всей площади и замеры дефектных участков. |
| 015 |  |  | Термообработка : Обработать заготовку по чертежу |
|  | В | 1 | Термообработка – Закалка : нагрев до 1050ºС, охлаждение : вода |
| 020 |  |  | Токарная : Обработать деталь по чертежу |
|  | Г | 1 | Установить заготовку, закрепить |
|  |  | 2 | Обработать поверхность 1 - Проточить наружный 130хØ48 с припуском под М48х2 проходным отогнутым резцом |
|  |  | 3 | Обработать поверхность 2 – Торцевать подрезным резцом |
|  |  | 4 | Обработать поверхность 1 – Проточить Ø44 с выходом под 20º проходным отогнутым резцом |
|  |  | 5 | Обработать поверхность 1 – Проточить Ø42 с припуском под М42х2 проходным отогнутым резцом |
|  |  | 6 | Обработать поверхность 2 – Снять наружную фаску 1,5х45º проходным отогнутым резцом |
|  |  | 7 | Обработать поверхность 3 – Сверлить отверстие 130х Ø25 набором сверл |
|  |  | 8 | Обработать поверхность 3 – Снять внутреннюю фаску в размер Ø37 под 20º-30º расточным отогнутым резцом |
|  |  | 9 | Обработать поверхность 1 – Нарезать наружную резьбу М 42х2 резьбовым метрическим резцом |
|  | Д | 1 | Установить заготовку, закрепить |
|  |  | 2 | Обработать поверхность 5 – Торцевать подрезным резцом |
|  |  | 3 | Обработать поверхность 5 – Снять наружную фаску 1,5х45º проходным отогнутым резцом |

Продолжение. Лист 1

|  |  | 4 | Обработать поверхность 4 – Снять внутреннюю фаску в размер Ø42 под уклон 20º-30º расточным отогнутым резцом |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | Обработать поверхность 4 – Проточить размер 15 под уклон 15º расточным отогнутым резцом |
|  |  | 6 | Обработать поверхность 1 – Нарезать резьбу М 48х2 резьбовым метрическим резцом |

Лист 2

Технологический эскиз

Лист 3

| Оборудование | Приспособление | Поверхность / Инструмент | Режим обработки | То, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленточнопильный станок Verising H-460 HA | Механический зажим | Заготовка. Ножовочное полотно |  | 3,0 |
| Дефектоскоп ультразвуковой УД 4-76 ГОСТ 8.395-80 |  | Заготовка. Преобразователь, осциллограф | 50% всей заготовки | 10,0 |
| Измерительные приборы |  | Заготовка. Штангенциркуль, прибор с измерительной головкой (прямомер) | 100% всей заготовки | 10,0 |
| Камерная электропечь ПКЛ-1,2-36 | Камера нагрева | Заготовка. Температура, масло | Закалка - 920ºС,охлаждение в масле до 660ºС | 600 |
| Станок токарный 16Б 16 Т1 ГОСТ 17-70 | Патрон трехкулачковый ГОСТ 2 6 7 5 - 8 0 | 1. Проходной отогнутый резец ГОСТ 18877-73 | t = 2 мм S = 0.9 мм/об V = 17 м/мин (n=50 об/мин) | 2,6 |
|  |  | 1. Проходной отогнутый резец ГОСТ 18877-73 | t = 2 мм S = 0.9 мм/об V = 17 м/мин (n=50 об/мин) | 2,6 |
|  |  | 1. Проходной отогнутый резец ГОСТ 18877-73 | t = 2 мм S = 0.9 мм/об V = 17 м/мин (n=50 об/мин) |  |
|  |  | 1. Резьбовой для метрической резьбы ГОСТ 18885-73 | t = 1 мм S = 0.9 мм/об V = 17 м/мин (n=50 об/мин) | 2,6 |
|  |  | 1. Резьбовой для метрической резьбы ГОСТ 18885-73 | t = 1 мм S = 0.08 мм/об V = 28 м/мин (n=1600 об/мин) | 2,6 |
|  |  | 2. Подрезной резец ГОСТ 18880-73 | t = 21 мм S = 0.08 мм/об V = 28 м/мин (n=1600 об/мин) | 2,6 |
|  |  | 2. Проходной отогнутый резец ГОСТ 18877-73 | t = 1,5 мм S = 0.9 мм/об V = 17 м/мин (n=50 об/мин) | 1,6 |
|  |  | 3. Сверло, набор ГОСТ 2034-80 | t = 130 мм S = 0.9 мм/об V = 17 м/мин (n=50 об/мин) | 2,6 |

Продолжение. Лист 3

|  |  | 3. Расточной резец ГОСТ 18882-73 | t = 6 мм S = 0.9 мм/об V = 17 м/мин (n=50 об/мин) | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Расточной резец ГОСТ 18882-73 | t = 9 мм S = 0.9 мм/об V = 17 м/мин (n=50 об/мин) | 1,6 |
|  |  | 4. Расточной резец ГОСТ 18882-73 | t = 3,5 мм S = 0.9 мм/об V = 17 м/мин (n=50 об/мин) | 1,6 |
|  |  | 5. Подрезной резец ГОСТ 18880-73 | t = 24 мм S = 0.08 мм/об V = 28 м/мин (n=1600 об/мин) | 2,6 |
|  |  | 5. Проходной отогнутый резец ГОСТ 18877-73 | t = 2 мм S = 0.9 мм/об V = 17 м/мин (n=50 об/мин) | 1,6 |

# Text boxes

2

5

4

3

1